主題二：碳的奈米材料

( 奈米材料

所謂『奈米材料 (nanomaterial) 』，廣義的定義是指三個維度(dimension)之中至少有一個維度其晶粒尺度屬於奈米級(nanoscale)，且具有新穎實用價值性能的材料。（           ）

( 微觀我們的世界：請參見簡報檔

( 物質由原子組成：

( 碳的同素異形體：由同一元素組成，但具有不同形態的物質稱為                  。

( 巴克球C60

1.C60 的發現

( 發現時間：1985年

( 發現者：克洛圖、史莫利、柯爾

( 1996 獲得諾貝爾化學獎

( 繼石墨及金剛石之後，第三個被發現的碳
同素異形體。

( 含     個碳原子，是對稱性最高的球狀分子。

( 全名為Buckminsterfullerene，簡稱巴克球(Bucky ball)，亦稱為             。

2.在1985年，克洛圖、史莫利和柯爾科學家以雷射聚焦於石墨上，使石墨汽化形成。
  1967年加拿大蒙特婁世界博覽會中，由巴克明斯特‧富勒( Buckminster Fuller)設計的美
  國館，成為克洛圖破解C60結構的靈感。

3.C60的結構：C60為目前所知最對稱的分子，由      個碳原子組成：
( 共有      個面（     個五角形和      個六角形）
(      個頂點（碳原子分別箝在每一個頂點上）
(      個邊（稜線），其形狀類似足球。
( 直徑為7.1埃（0.71奈米) ，屬於     維奈米材料。（1 Å ＝     m ＝    nm）

4.C60的結構動畫：14”

5.C60實作活動：

( 奈米碳管

1.奈米碳管的發現：1991年，日本築波「日本電氣株式會社(NEC Corporation)」公司的
       進行石墨電極放電以合成碳微粒時，發現了直徑在數奈米至數十奈米，長度達μm級，管壁呈現石墨結構的中空奈米級碳管。

2.奈米碳管的結構：奈米碳管(CNT)為     維奈米結構，奈米碳管圓柱形的兩頭像是奈米碳
管用球形帽套上去似的，其實，若將左右兩端的球形帽一結合，就是一個        。

3.奈米碳管的性質：

( 高硬度、質量輕  
( 高強度﹙鋼的100倍﹚、密度低﹙鋼的1／6倍﹚

( 良好的可彎曲性  
( 優良的儲氫性能 
( 通往外太空的電梯材料、電腦晶片CPU的晶體管 
( 超薄螢幕﹙毫米厚度﹚

( 石墨烯的發現與其碳簇關係

( 奈米碳管影片：1’59”

課程結束…….

# Text boxes

( 課堂演示實驗：

一、塑膠吸管吹笛

二、咻聲瓶
三、靜電水母